AMADA

Фирма AMADA (Япония) имеет торгово-производственную суть, охватывающую весь мир. Фирма AMADA выполнила задачу по разработке единой технологии пиления, которая в производственных условиях удачно объединила все компоненты, необходимые для эффективного пиления материалов: станок - ленточная пила - СОЖ.

Заслуженным спросом в мире пользуются ленточные пилы AMADA. В каждом пильном полотне производства AMADA сочетаются последние технологические достижения и пожелания потребителей.

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы SGLB

Износостойкость: 3\5

Сопротивление скалыванию: 2\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО КОМПАНИИ AMADA, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ РЕЗКИ БОЛЬШИНСТВА ТИПОВ СТАЛИ, С ЗУБЬЯМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ М42 С ДОБАВКОЙ КОБАЛЬТА.

Применимость

Особенности

Использование быстрорежущей стали М42 с добавкой кобальта обеспечивает высокую износостойкость полотна.

Наиболее широко используемое полотно, созданное компанией AMADA с применением уникальной технологии термообработки, которая позволяет использовать наилучшие свойства самого материала.

Применимо для резки широкого диапазона материалов от конструкционной стали до труднообрабатываемых материалов, особенно удобно для резки сплошного материала.

Кампания AMADA предлагает самый полный ряд полотен "SGLB" для резки всех типов материалов

Ряд полотен "SGLB"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1/1.5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
| 19 | 0,9 |  |  |  | * |  | * | * | * |
| 27 | 0,9 |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 34 | 1,1 |  | * | * | * | * | * | * |  |
| 41 | 1,3 |  | * | * | * | * |  |  |  |
| 54 | 1,3 | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 54 | 1,6 | * | * | * | * |  |  |  |  |
| 67 | 1,6 | * | * | * |  |  |  |  |  |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы AURORA

Износостойкость: 4\5

Сопротивление скалыванию: 2\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь М42+TiN покрытие

Твердость: HV 950 (покрытие: HV 2300)

БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА С TiN ПОКРЫТИЕМ. ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ РЕЗКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ТВЕРДОСТЬ МАТЕРИАЛА ЗУБА И СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗНОСУ.

Применимость

Особенности

Полотно "AURORA" отличается от полотна "SIGMA" дополнительно нанесенным на режущую кромку покрытием (TiN) с твёрдостью Hv 2300, которое значительно увеличило стойкость полотна.

Высокая адгезионная прочность и качество покрытия, которые не были достигнуты никаким другим производителем.

Был получен синергетический эффект за счет сочетания различной разводки, высоты и формы зубьев (улучшена способность к резанию). Благодаря этому, в полотне высочайшего качества "AURORA", предназначенном для резки труднообрабатываемых материалов, были достигнуты высокая скорость резки и большой ресурс работы.

Ряд полотен "AURORA"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.75/1 | 1.1/1.5 | 2/3 | 3/4 |
| 34 | 1,1 |  |  | * | * |
| 41 | 1,3 |  |  | * |  |
| 54 | 1,6 | * | * | * |  |
| 67 | 1,6 | * | * |  |  |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы MAGNUM HL

Износостойкость: 4\5

Сопротивление скалыванию: 1\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь Amada M71

Твердость: HV 1000

НОВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ РЕЗКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ AMADA МАТЕРИАЛ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ - БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ М71 В СОЧЕТАНИИ С ДИСПЕРСНЫМ ТИПОМ РАЗВОДКИ И ФОРМЫ ЗУБЬЕВ ПОЗВОЛЯЕТ ЭТОМУ ПОЛОТНУ РЕЗАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Применимость

Особенности

Благодаря использованию в качестве материала режущей кромки быстрорежущей стали М71 вместо М42, применяемой в обычном полотне, это полотно имеет более высокую износостойкость.

Использование дисперсного типа разводки и формы зубьев позволяет получить более тонкую стружку, благодаря чему уменьшается сопротивление резке.

Применяемая форма острия зуба с большим положительным главным передним углом позволяют обеспечить более качественную резку.

Благодаря синергетическому эффекту от сочетания вышеуказанного, ресурс работы полотна был значительно увеличен при резке заготовок среднего и большого диаметра из инструментальных сталей, нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов с большим сопротивлением к резанию.

Ряд полотен "MAGNUM HL"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.75/1 | 1.1/1.5 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 |
| 34 | 1,1 |  |  |  | * | * |
| 41 | 1,3 |  |  | * | * | * |
| 54 | 1,3 |  | * |  | * |  |
| 54 | 1,6 |  | * | * | * |  |
| 67 | 1,6 | * | * |  |  |  |
| 80 | 1,6 | * | * |  |  |  |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы SIGMA

Износостойкость: 3\5

Сопротивление скалыванию: 2\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

ЭТО ПОЛОТНО, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА, ПОКАЗАЛО ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕЗКЕ. БЛАГОДАРЯ ДИСПЕРСНОМУ ТИПУ РАЗВОДКИ И ФОРМЫ ЗУБЬЕВ И БОЛЬШОМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДНЕМУ УГЛУ, СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗАНИЮ БЫЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШЕНО.

Применимость

Особенности

Используется быстрорежущая сталь М42 с добавкой кобальта, повышающего износостойкость.

Использованный дисперсный тип разводки и формы зубьев с разницей в уровнях расположения режущих кромок зубьев и ширине разводки (широкая и узкая) позволяет получить более тонкую стружку, что уменьшает сопротивление резанию.

В дополнение, использование большого положительного главного переднего угла зубьев обеспечивает стабильное резание, даже когда необходимо резать очень маленькие заготовки.

Предназначено для резки труднообрабатываемых заготовок среднего и большого диаметра из нержавеющей стали, чьё сопротивление резанию может достигнуть предельного значения для обычных полотен.

Использования полотна "SIGMA" дает хорошие результаты при выполнении резки, благодаря этому "SIGMA" длительное время имеет хорошую репутацию на Европейском рынке.

Ряд полотен "SIGMA"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.75/1 | 1.1/1.5 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 |
| 27 | 0,9 |  |  |  |  | * |
| 34 | 1,1 |  |  |  | * | * |
| 41 | 1,3 |  | * | * | * | * |
| 54 | 1,6 |  | * | * | * |  |
| 67 | 1,6 | * | * |  |  |  |
| 80 | 1,6 | * | * |  |  |  |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы SUPER HL

Износостойкость: 3\5

Сопротивление скалыванию: 2\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

ЭТО ПОЛОТНО, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ ДО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ДИСПЕРСНЫЙ ТИП РАЗВОДКИ И ФОРМЫ ЗУБЬЕВ ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗАНИЮ.

Применимость

Особенности

Используется быстрорежущая сталь М42 с добавкой кобальта, обеспечивает высокую износостойкость полотна.

Использованный дисперсный тип разводки и формы зубьев позволяет получить более тонкую стружку, благодаря чему уменьшается сопротивление резке.

Для достижения максимальной производительности применены три разных угла установки зубьев, которые обеспечивают выполнение функций высокого, низкого и прямого зубьев.

Предназначено для резки труднообрабатываемых заготовок среднего и большого диаметра из материалов от инструментальной стали до нержавеющей стали, чьё сопротивление резанию может достигнуть предельного значения для обычных полотен.

Если диаметр разрезаемых заготовок большой, даже конструкционная сталь становится трудно обрабатываемой. Для резки таких заготовок настоятельно рекомендуем применять полотно "SUPER HL".

Ряд полотен "SUPER HL"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.75/1 | 1.1/1.5 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 |
| 27 | 0,9 |  |  |  | * | * |
| 34 | 1,1 |  |  |  | * | * |
| 41 | 1,3 |  | * | * | * | * |
| 54 | 1,3 |  | * | * | * |  |
| 54 | 1,6 | * | * | * | * |  |
| 67 | 1,6 | * | * | * |  |  |
| 80 | 1,6 | * | * |  |  |  |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы SUPER HLG

Износостойкость: 3\5

Сопротивление скалыванию: 2\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

РАЗНИЦА В ВЫСОТЕ ЗУБЬЕВ, ВЫСОКОТОЧНАЯ РАЗВОДКА ЗУБЬЕВ ПОЛОТНА ПОЗВОЛЯЮТ УМЕНЬШИТЬ СИЛУ ТРЕНИЯ ПРИ РЕЗКЕ. ТЩАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПОЗВОЛИЛ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗКИ, ОСОБЕННО ПРИ РЕЗКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ.

Применимость

Особенности

Используется быстрорежущая сталь М42 с добавкой кобальта, обеспечивает высокую износостойкость полотна.

Стабильное качество и отличная шероховатость поверхности достигаются при помощи уникальной высокоточной разводки зубьев полотна.

Износ при резке сводится до минимума, благодаря приминению зубьев с разной высотой режущих кромок.

Полотно предназначено для резки различных материалов от конструкционных сталей до инструментальных, особенно хорошее качество работы показывает при резке инструментальных сталей.

Ряд полотен "SUPER HLG"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1/1.5 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
| 27 | 0,9 |  |  | * | * | * |
| 34 | 1,1 |  |  | * | * | * |
| 41 | 1,3 |  | * | * | * |  |
| 54 | 1,3 |  | * | * | * |  |
| 54 | 1,6 | * | * | * | * |  |
| 67 | 1,6 | * | * |  |  |  |
| 80 | 1,6 | * |  |  |  |  |

- Полотно ленточной пилы с режущими кромками из твердого сплава ВСТВ

Износостойкость: 5\5

Сопротивление скалыванию: 3\5

Материал режущей кромки: твердый сплав + TiN покрытие

Твердость: HV 1600 (TiN покрытие HV 2300)

МАТЕРИАЛ ТВЁРДОСПЛАВНОЙ ВСТАВКИ И ЕЁ КРЕПЛЕНИЕ ТИПА "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ" ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РЕЗАНИЯ. ПОЛУЧЕНА ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ РЕЗАНИЯ, НЕДОСТИЖИМАЯ С ОБЫЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ.

Применимость

Особенности

Имеется 4 типа полотен "BCTB" с 2-мя типами заточек (показанных на рисунке слева), которые выбираются в зависимости от материала разрезаемых заготовок. Они составляют целую гамму полотен для резки различных материалов.

"BCTB", создано в соответствии с наилучшей технологией компании "AMADA", это полотно (с креплением вставки типа "ласточкин хвост") с наплавленной режущей кромкой, которое занимает ведущую позицию в производственной номенклатуре полотен компании "AMADA".

"BCTB" имеет такой широкий диапазон полотен, что позволяет резать все виды материалов, от цветного металла до чрезвычайно трудно обрабатываемых материалов, на такой высокой скорости резания и с таким качеством поверхности, которые никогда не могли бы быть получены с обычными полотнами, имеющими зубья из быстрорежущей стали.

"BCTB" тип 1 для резки конструкционной стали.

"BCTB" тип 2 для резки цветных металлов, таких как алюминий и медь.

"BCTB" тип 3 c TiN покрытием, которое позволяет улучшить общие свойства полотна, предназначено для резки различных материалов, от мягкой стали до нержавеющей стали.

"BCTB" тип 4 для резки трудно обрабатываемых материалов, таких как титан и никель (жаропрочный и жаростойкий сплав на никелевой основе).

Ряд полотен "BCTB"

| Спецификация | Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Заточка: образец с 2-мя типами зубьев | Заточка: образец с 3-мя типами зубьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шаг |
|  |  |  | 1 | 1.8/2.3 | 3 | 1.8/2.3 |
| Тип 1 | 41 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | 54 | 1,3 |  | * |  |  |
| Тип 2 | 34 | 1,1 |  |  |  |  |
|  | 41 | 1,3 | * | * |  |  |
|  | 54 | 1,3 | * |  |  |  |
| Тип 3 | 34 | 1,1 |  | * | * |  |
|  | 41 | 1,3 |  |  | * |  |
|  | 54 | 1,3 |  |  |  | * |
|  | 54 | 1,6 | * |  |  |  |
|  | 67 | 1,6 | * |  |  |  |
|  | 80 | 1,6 | * |  |  |  |
| Тип 4 | 34 | 1,1 |  | * |  |  |
|  | 41 | 1,3 |  |  |  |  |
|  | 54 | 1,3 | * |  | * |  |
|  | 54 | 1,6 | * |  |  |  |
|  | 67 | 1,6 | * |  |  |  |
|  | 80 | 1,6 | * |  |  |  |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы PROTECTOR M42

Износостойкость: 3\5

Сопротивление скалыванию: 5\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

ЭТО ПОЛОТНО С БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СКАЛЫВАНИЮ И ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ, РОЗРАБОТАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ. "PROTECTOR", ДОБАВЛЕННЫЙ НА СПИНКУ ЗУБЬЕВ, ЗАЩИЩАЕТ ИХ ОТ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ.

Применимость

Особенности

"PROTECTOR", усиливающий спинку зуба, защищает полотно от разрушения при ударных нагрузках и предотвращает возникновение процесса постоянного скалывания.

Так как режущие кромки зубьев укреплены, они выдерживают воздействия, возникающие при прерывистой резке. В тоже самое время обеспечивается высокая эффективность резания.

Приработка зуба резанием не нужна, благодаря специальной технологии "PROTECTOR".

"PROTECTOR" - это полотно, успешно разработанное с акцентом на принятие мер против скалывания и дробления зубьев при резке профильных заготовок из конструкционной стали, характеризирующихся большой вибрацией при резке.

Ряд полотен "PROTECTOR M42"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3/4 | 3/4 WS | 4/6 |
| 27 | 0,9 | * |  | * |
| 34 | 1,1 | * |  | * |
| 41 | 1,3 | * | * | * |
| 54 | 1,3 | * |  | * |
| 54 | 1,6 | * | * | * |

Когда режется двутавр, может возникнуть эффект защемления, в тех случаях, когда полотно захватывается разрезаемым материалом. Для того, чтобы предотвратить этот эффект, пожалуйста, используйте WS тип полотна "PROTECTOR M42". Этот тип полотна наиболее усилен в отношении предотвращения эффекта защемления по сравнению с другими моделями "PROTECTOR M42".

- Наиболее доступное полотно для выполнения срочной поставки

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы DUOS M42

Износостойкость: 2\5

Сопротивление скалыванию: 3\5

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением кобальта

Твердость: HV 950

СОЧЕТАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗВОДКИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЫСОТЫ ЗУБЬЕВ ПОЗВОЛЯЕТ РЕЗАТЬ ЗАГОТОВКИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ БЕЗ СМЕНЫ ПОЛОТНА. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ ЛЕГКИХ СТАНКОВ В МАСТЕРСКИХ.

Применимость

Особенности

Полотном DUOS M42 с шагом зубьев 9/11 с высокой экономичностью могут быть разрезаны различные материалы без замены полотна. Оператору предоставляется возможность выбора подходящего ленточного полотна, пригодного для различных материалов и профилей.

- Благодаря специальной разводке и различной высоте зубьев достигается наилучшее распределение усилия резания, вследствие чего зуб "В" защищает зуб "А". Таким образом опасность перегрузки снижается до минимума.

- Благодаря положительному переднему углу зубьев повышается усилие резания.

- Впервые при малом шаге зубьев, благодаря улучшенной геометрии зубьев, предотвращается забивание впадин зубьев стружкой. Увеличенный объём канавки позволяет лучше принимать стружку.

- Притирка зубьев новых полотен больше не нужна

- "DUOS M42" разработано для использования на лёгких станках в мастерских, так как при применении стандартных полотен для резки множества меняющихся видов материалов различных размеров опасность скалывания зубьев очень велика.

Ряд полотен "DUOS M42"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9/11 |
| 20 | 0,9 | * |
| 27 | 0,9 | * |

- HSS биметаллическое полотно ленточной пилы GLB contour

Материал режущей кромки: быстрорежущая сталь M42 с добавлением вольфрама

Твердость: HV 850

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЫСОКУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ЗУБЬЕВ ПОЛОТНА, А УПРУГАЯ ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ - КАК МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ. БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛОТНО ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ДЛЯ КОНТУРНОЙ РЕЗКИ

Выбор ширины полотна

Выбор шага зубьев

Особенности

Биметаллическое полотно для контурного станка на практике создано впервые в мире.

Способно удовлетворить трём требованиям к полотну, используемому для контурной резки различных сталей: отсутствие разрыва, свободный изгиб и длительная острота.

Высококачественная быстрорежущая сталь с добавкой вольфрама использована как материал для зубьев, а жёсткая специальная пружинная сталь - как материал ленты. Благодоря идеальному сочетанию этих двух типов сталей, стала возможной эффективная резка всех типов труднообрабатываемых материалов, которые никогда не могли бы быть разрезаны обычным полотном. Кроме того, это полотно стойкое к усилию разлома и изгиба, при этом поддерживает выдающуюся остроту. Уже достигнут удивительно длительный ресурс работы.

Ряд полотен "GLB contour"

| Ширина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 3 | 0,64 |  |  |  |  |  |  | * |
| 3 | 0,9 |  |  |  |  |  | * |  |
| 4 | 0,64 |  |  |  |  |  |  | * |
| 4 | 0,9 | * | * | * | * | * | * |  |
| 5 | 0,64 |  |  |  |  |  |  | * |
| 5 | 0,9 |  |  |  | * | * | * |  |
| 6 | 0,64 |  |  |  |  |  | * | * |
| 6 | 0,9 | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | 0,64 |  |  |  |  |  |  | * |
| 8 | 0,9 |  | * | * | * | * |  |  |
| 10 | 0,64 |  |  |  |  |  |  | * |
| 10 | 0,9 | * | * | * | * | * | * |  |
| 13 | 0,64 |  | * | * | * |  | * | * |
| 13 | 0,9 | * | * | * | * |  | * |  |

- Полотно ленточной пилы с режущими кромками из твердого сплава СТВ

Износостойкость: 5\5

Сопротивление скалыванию:  1\5

Материал режущей кромки: твердый сплав

Твердость: HV 1600

ПОЛОТНО ОЧЕНЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И ВЫСОКОТОЧНОЙ РАЗВОДКОЙ, СПОСОБНОЕ РЕЗАТЬ ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ОБРАБОТАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОЛОТНА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.

Полотно очень широкого спектра использования с режущими кромками из твёрдого сплава с применением точно установленной разводки зубьев.

Отшлифовано с чрезвычайно высокой точностью, с уникальной заточкой передней поверхности, задней поверхности зуба и обеих сторон режущей кромки зуба.

Полотно сконструировано для резки очень твёрдого материала, который тяжело резать обычным полотном с зубьями из быстрорежущей стали.

Полотно сконструировано для резки очень твёрдого материала, который тяжело резать обычным полотном с зубьями из быстрорежущей стали.

Ряд полотен "CTB"

| Толщина полотна (мм) | Толщина полотна (мм) | Шаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.25 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| 27 | 1,1 |  |  |  | * |  |
| 34 | 1,4 |  |  | * | * | * |
| 41 | 1,4 |  |  | * |  | * |
| 54 | 1,6 |  | * | * |  |  |
| 67 | 1,6 | * | * |  |  |  |

В полотне CTB используется твердый сплав для режущей кромки зуба. Пожалуйста, применяйте специальные меры при установке и снятии полотна, чтобы предотвратить скалывание или обдирание зубьев.

Официальный представитель пил AMADA в Южном Федеральном округе

ООО «Торговый дом «ТЕХНО-ДОН» г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, д.92,

Тел./факс (863) 255-72-41

E-mail: technodon@mail.ru

Web: www.tehnodon.ru